## Slide 1: Air
Sebagai bahan yang berperan dalam proses hidrasi sehingga pasta mengeras.
Selain itu jumlah air per satuan volume beton akan mempengaruhi nilai slump yang otomatis akan berpengaruh juga pada workability beton.

## Slide 2: Kualitas Air
Kualitas air pencampur biasanya disyaratkan sebagai air yang dapat diminum, tapi jika mengandung kadar sodium dan potasium yang tinggi (umum dijumpai pada air tanah) akan menimbulkan bahaya reaksi alkali - agregat.
Setiap air dengan pH (derajat keasaman) antara 6.0 dan 8.0 dan rasanya tidak payau dapat digunakan untuk air campuran beton
Air yang mengandung bahan organik (umum dijumpai pada air permukaan) dapat menghambat proses pengerasan beton

## Slide 3
Air laut meningkatkan risiko perkaratan tulangan
Air yang mengandung jamur jika digunakan sebagai air pencampur dapat meningkatkan jumlah udara dalam campuran, sehingga dapat menimbulkan reduksi kekuatan beton
Air yang cocok digunakan sebagai air campuran dapat digunakan sebagai air pembersih concrete mixer

## Slide 4: Admixtures
Additive : Bahan yang ditambahkan pada semen pada tahap pembuatannya
Admixture : Bahan yang ditambahkan pada campuran beton pada tahap pencampurannya. Hal ini dilakukan untuk mengubah beberapa sifat semen yang biasa digunakan

## Slide 5: Klasifikasi Admixtures
Admixtures
Chemical Admixture
Mineral Admixture
Bahan-bahan admixture yang dapat larut dalam air
Bahan-bahan admixture yang tidak dapat larut dalam air

## Slide 6: Berbagai jenis admixtures yang umum digunakan:
Accelerators :
Admixture yang mempercepat proses pengerasan atau pertumbuhan kekuatan pada umur dini dari beton , misalnya Calcium Chlorida ( CaCl2) serta tidak mempunyai efek tertentu terhadap setting time.
Pengaruh CaCl2 menurunkan daya tahan terhadap serangan sulfat terutama untuk campuran kurus (lean mix) dan meningkatkan resiko reaksi alkali - agregat bagi agregat yang reaktif. Kemungkinan korosi tulangan pada beton bertulang juga menjadi besar akibat ion Cl-

## Slide 7
Set accelerating admixtures:
Admixture ini digunakan untuk mengurangi setting time. Contohnya adalah Sodium Carbonate yang biasa digunakan untuk memperoleh flash set pada shot creting.
Penggunaan bahan ini dapat menimbulkan efek negatif terhadap kekuatan beton.

## Slide 8: Uji Bahan Pembentuk Beton
Setiap bahan yang digunakan pada pelaksanaan konstruksi beton harus dilakukan pengujian untuk menentukan apakah bahan tersebut mempunyai mutu yang telah ditetapkan.
Pengujian bahan maupun pungujian beton harus dibuat sesuai dengan tata cara yang terdapat pada SNI dan ASTM Standart.

## Slide 9: Acuan Normatif yang Dapat Digunakan
SNI 03-1974-1990, Metode pengujian kuat tekan beton
SNI 032458-1991, Metode pengujian pengambilan contoh untuk campuran beton segar
SNI 03-2834-1992, Tata cara pembuatan rencana campuran beton normal
ASTM C 33, Standart spesifikasi agregat untuk beton
ASTM C 33-93, Standar spesifikasi untuk agregat beton
ASTM C 33-93a, Standar metode uji untuk kuat tekan benda uji silinder beton
dan lain-lain

## Slide 10
Uji material yang biasanya dilakukan di laboratorium adalah:
1. Pemeriksaan berat volume agregat
2. Pemeriksaan zat organik dan kadar lumpur pada agregat halus
3. Pemeriksaan kadar air agregat
4. Analisis Specific-gravity dan penyerapan agregat kasar dan agregat halus
5. Analisa saringan agregat kasar dan halus